مشخصات فني -ژئوممبران HDPE

| آزمون | روش آزمون | واحد | مقدار |  |  | شرايط |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ضخامت |  | mm | 1 | 1.5 | 2 | @T=24 درجه |
| دانسيته | ASTMD 1505 | گرم بر متر مربع | 0.945 | 0.943 | 0.941 | @T=25.9 درجه |
| تنش در نقطه تسليم; MD. TD. افزايش طول در نقطه تسليم; MD. TD. تنش در نقطه شکست; MD. TD. افزايش طول در نقطه شکست; MD. TD. | ASTM D638 | MPa. %. MPa. %. | 15; 16.8; 16.7. 16.2; 15.5; 15.6. 12.5; 12.6; 12. 10.7; 10.7; 10.4. 27.5; 29; 30.1. 30.9; 31.8; 28.7. 1074; 1246; 1369. 1484; 1772; 1598. | @T=23 درجه رطوبت=50% Rate= 500 ميليمتر بر دقيقه |
| مقاومت در برابر رشد پارگي | ASTM D1004 | N | 216; 260.6; 343.6. | Rate=51 ميليمتر بر دقيقه |
| ESCR | ASTM D1693 | hr | 300; 300; 300. | Shore A |
| درصد کربن دوده | ASTM D4218 | % | 2.35; 2.02; 2.93. |  |

MD        ◄                :   در  جهت خطي اکستوژن

◄          TD : عمود بر جهت خطي اکستروژن